P150-TEACH1 特殊陶瓷彩繪教學-入門技巧. 藝術也可以很居家, 很休閒! 取材自生活中的素材,陶土器或磁器,利用彩繪;或是型染 的方式,您便可輕易地製作出有如法國藝術風格般的作 品,有別一般的陶瓷製品,您只須一般烤箱及150度的低 溫燒烤,即可呈現瓷具的效果,有47色顏料;10色描邊筆及 9色色筆可供您選擇,輕鬆的製作屬於您的法國風陶瓷 藝術品,就從Porcelaine 150 特殊陶瓷顏料開始吧! 適用範圍; 陶瓷或玻璃彩繪. 特色; 經150度C烤箱燒烤35分後, 可呈現瓷具效果. 完全燒烤後, 可加清潔劑洗滌或可放入洗碗機內清洗.. 陶瓷彩繪程序; 1.彩繪前先將器皿澈底洗淨, 可使用酒精使其無油塵.先在器皿上畫出想要的圖案輪廓線(軟性鉛筆). 2.將顏料均勻攪拌, 或可互相混色, 如欲稀釋顏料,可添加P150專用稀釋液Diluent/Thinner (不可用水稀釋).選用畫筆IRIS具一般筆觸,開始上色. 3.待所有顏料完全乾後約24小時(顏料未乾即烘烤易使作品於烘烤過程中產生氣泡),將作品放入尚未開始加熱烤箱中,設定溫度150度,待溫度達150度時,恆溫烘烤35分(烘烤過久,會使作品焦黃),然後打開烤箱散熱,待完全冷卻後,再將作品取出.未冷卻時取出作品會因內外溫差大,容易使作品龜裂 特別說明: 1.完全燒烤後,可用一般清潔劑清洗.建議仍作裝飾使用,食物或口觸避免彩繪 2.如欲更換或修改圖案, 烘烤前可清除(使用水或酒精) 3.如欲換畫具宜使用專用稀釋液Diluent/Thinner較易清洗.. 顏色; 水性,47色, 透明色:(T) transparent,半透明色:(T/O)semitranparent 不透明：(O) opaque ＊金屬色系使用前須先攪拌均勻. 可搭配商品; 10色瓷器專用膠筆Outliners - 勾邊或裝飾使用, 作為勾邊膠筆時, 須待30分乾後再填入顏色. 9色瓷器專用色筆Felt Tip Pens – 方便兒童使用. 補平底劑(Filler Undercoat)- 適用彩繪於非光滑表面, 先以補平底劑塗平, 待24小時乾後再上色. 稀釋液(Thinner) -稀釋顏料或洗筆 亮光調合劑(Gloss Medium)- 可增加顏色透明度,直接加入顏料中即可, 但不可超過1:2 消光調合劑(Matt Medium)- 可改變顏料光澤(霧) 筆具 - IRIS 彩繪畫筆. 應用技巧; 彩繪;型染;印章彩印;海綿拍印;留白法;轉印法;棉花棒筆法. 容量包裝; 45ml..